-08-004       成型工序控制计划

编号：01                              第 2  页，共 3 页

| 样件 试生产 生产 |  |  |  |  | 主要联系人/电话/传真： |  |  |  |  |  | 日期（编制）：2008.02.23 |  |  | 日期（修订）： |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 零件编号、最新更改等级/水平： |  |  |  |  | 核心小组： |  |  |  |  |  | 顾客工程批准/日期（如需要）： |  |  |  |
| 零件名称/描述： |  |  |  |  | 公司/工厂批准/日期：2008.02.23 |  |  |  |  |  | 顾客质量批准/日期（如需要）： |  |  |  |
| 公司/工厂： |  |  | 公司代码： |  | 其它批准/日期（如需要）： |  |  |  |  |  | 其它批准/日期（如需要）： |  |  |  |
| 零件/ 过程 编号 | 过程名称/ 操作描述 | 机器设备、装 置、夹具、工 装或工具 | 特 性 |  |  | 特殊 特性 分类 | 方 法 |  |  |  |  |  | 反应计划 |  |
|  |  |  | 编号 | 产 品 | 过 程 |  | 产品/过程 规范/公差 | 评价/测 量技术 | 取 样 |  |  | 控制方法 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 容量 | 频率 |  |  |  |  |
| 5 | 成型 | 400T摩擦压力机/锻压成型模 | 5—1 | 中心距 |  | A | 42.5 | 0-150㎜游标卡尺 | 2只 | 1次/每小时 |  | 部品检查履历表 | 告知主任产品隔离、标识 |  |
|  |  |  | 5--2 |  | 工装中心距 | A | 43 | 0-150㎜游标卡尺 | 1次 | 每件 |  | 工装验证记录 | 产品隔离，禁止生产，工装重新修正 |  |
|  |  |  | 5--3 | 厚度 |  | A | 17 | 0-150㎜游标卡尺 | 2只 | 1次/每小时 |  | 部品检查履历表 | 告知主任产品隔离、标识，工装重新调整 |  |
|  |  |  | 5--4 |  | 工装位置 | A | 上下模无错位 | 目测 | 1次 | 每批次 |  | 型替调试记录表 | 禁止生产,重新调整 |  |
|  |  |  | 5--5 | 型腔尺寸 |  |  | 17 | 0-150㎜游标卡尺 | 2只 | 1次/每小时 |  | 部品检查履历表 | 告知主任产品隔离、标识，停止生产 |  |
|  |  |  | 5--6 | 外观 |  | A | 无过烧、折叠、缺料 | 目测 | 2只 | 1次/每小时 |  | 部品检查履历表 | 告知主任产品隔离、标识，停止生产 |  |
| 6 | 切边 | 630KN冲床 | 6-1 | 外观 |  |  | 无缺料、无毛刺 | 目测 | 100﹪ | 连续 |  | 切边工序检验表 | 告知主任产品隔离、标识， |  |
| 7 | 热处理（外协） | 理化分析室 | 7—1 | 正火硬度 |  | A | HRB8 | 洛式硬度计 | 2只 | 每批 |  | 进料检验记录表 | 隔离,通知原材料供应商进行整改,并退货或重新选择供应商 |  |
| 8 | 抛丸 | 抛丸机 | 8—1 | 外观 |  | A | 无氧化皮 | 目测 | 100﹪ | 连续 |  | 成品检验记录表 | 由班组长调整、检查 |  |
|  |  |  |  |  | 抛丸时间 | A | 15-20分钟/批 | 电子时钟 | 100﹪ | 连续 |  | 成品检验记录表 | 由班组长调整、检查 |  |